表．新製品の諸特性

|  | ｸﾞﾚｰﾄﾞ | 鉄損 | 鉄損 | 磁束密度 | 硬度 | 降伏点強度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （w/kg） | （w/kg） | （Ｔ） | （Ｈｖ） | （Mpa） |
|  |  | *1 W10/400 | *2 W1/10,000 | *3 B50 | *4 | *5 |
| 薄 手 高 効 率 | 15HTH1000 | ９．４ | １６．７ | １．６１ | ２００ | ４１０ |
|  | 20HTH1200 | １０．９ | ２１．３ | １．６３ | ２００ | ４２０ |
|  | 20HTH1500 | １２．２ | ２３．６ | １．６３ | １９８ | ３８０ |
|  | 20HTH1800 | １３．４ | ２８．４ | １．６８ | １５０ | ２７０ |
| 薄 手 高 張 力 | 15HST780Y | ３７．９ | ２１．８ | １．６２ | ２３４ | ８４１ |
|  | 20HST570Y | ２３．８ | ２４．８ | １．６１ | ２０８ | ６４７ |
|  | 20HST780Y | ３８．３ | ２６．３ | １．６３ | ２３４ | ８４１ |
| 汎 用 | 35H250 | １７．０ | ４０．４ | １．６６ | ２０２ | ４０２ |
|  | 50H310 | ２５．１ | ５３．７ | １．６７ | １９２ | ４１２ |

*1：磁束密度1.0Ｔ（テスラ）、周波数400Hzのときの鉄損値。数値が小さいほど高効率。

*2：磁束密度0.1Ｔ（テスラ）、周波数10,000Hzのときの鉄損値。同上。

*3：磁化力　5,000A/ｍ（アンペア／メートル）のときの磁束密度。数値が大きいほど高トルク。

*4：ビッカース硬度試験（押し込み硬さ試験法）値。数値が大きいほど硬い。

*5：降伏点強度：引っ張り試験で、鋼材が降伏現象を起こす応力。数値が大きいほど高強度。