SPECIFICATIONS

|  | Grade | Core loss | Core loss | Flux density | Hardness | Yield point |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （w/kg） | （w/kg） | （Ｔ） | （Ｈｖ） | （Mpa） |
|  |  | *1 W10/400 | *2 W1/10,000 | *3 B50 | *4 | *5 |
| Thin -gauge, High -efficiency | 15HTH1000 | ９．４ | １６．７ | １．６１ | ２００ | ４１０ |
|  | 20HTH1200 | １０．９ | ２１．３ | １．６３ | ２００ | ４２０ |
|  | 20HTH1500 | １２．２ | ２３．６ | １．６３ | １９８ | ３８０ |
|  | 20HTH1800 | １３．４ | ２８．４ | １．６８ | １５０ | ２７０ |
| Thin -gauge High -tensile | 15HST780Y | ３７．９ | ２１．８ | １．６２ | ２３４ | ８４１ |
|  | 20HST570Y | ２３．８ | ２４．８ | １．６１ | ２０８ | ６４７ |
|  | 20HST780Y | ３８．３ | ２６．３ | １．６３ | ２３４ | ８４１ |
| ordinary | 35H250 | １７．０ | ４０．４ | １．６６ | ２０２ | ４０２ |
|  | 50H310 | ２５．１ | ５３．７ | １．６７ | １９２ | ４１２ |

*1：Core loss at Flux density 1.0Ｔ（Tesra）and  Frequency 400Hz.  Smaller figure shows low core loss.

*2：Core loss at Flux density 0.1Ｔ（Tesra）and Frequency 10,000Hz.  Smaller figure shows low core loss.

*3：Flux density under 5,000A/ｍ. Larger figure shows high torque.

*4：Vickers hardness test result. Larger figure shows hardness.

*5：Yield point. Larger figure shows high strength.